医疗垃圾暂存处环氧树脂地坪漆施工流程

1. 清理卫生

经现场勘测，施工现场建筑垃圾及施工废弃物较多，原水泥地面起砂严重，需要施工人员仔细清理并将垃圾外运。

1. 地面打磨处理

施工地面在使用自流平水泥找平前，首先需要对地面进行打磨处理，将地面上浮浆与起砂部分打磨掉，使地面与底漆增加附着力。

1. 真空吸尘

用吸尘器吸净施工区域表面、勾缝、角落的灰尘。

1. 涂刷底涂漆

涂刷底漆的作用是封闭表面的尘土，使底漆渗透地面，增加地面强度，做面漆时表面平滑光亮。

5.地面刮砂

施工地面水泥标号较差，起砂严重，所以必须用中涂漆主剂混合硬化剂加入细石英砂搅拌均匀，用镘刀全面做一次披覆填平沙孔，使地面平整。

6.中涂施工

刮砂施工完成后，用中涂漆主剂混合细石英粉充分搅拌均匀，用刮刀在施工地面均匀的披覆一次，凝固干燥后全面砂磨，粉尘用吸尘器吸干净。

7.面漆施工

将主剂充分搅拌均匀后，加入硬化剂，充分搅拌均匀后，到在地面上，用专用规格的镘刀涂装。

8、选用：广州产徕仕德环氧地坪漆、上海产鑫乐天环氧地坪涂料、江苏产全一环保地坪柒

9、每层工序完成及进行第二道工序时，电话通知总务科人员现场确认，不能省略工序。连接缝隙填充饱满，以免出现渗漏。

10、自东第一间地面使用1:1的砂浆加防漏胶进行地面抹平，厚度4㎝。

11、工期：10日之内完工。